## Slide 1
Изучение принципов работы планарных кремниевых детекторов и экспериментальные измерения основных статических и динамических параметров детекторов
Студент:
Евдокимов Владимир Владимирович
Группа Фт-320013
Направление подготовки: 14.03.02 Ядерные физика и технологии
Руководитель практики от предприятия:
Замятин Николай Иванович к. т. н., начальник сектора НЭОБМН ЛФВЭ

## Slide 2
Кремниевые планарные детекторы
det4
0,25 см²
Сечение
Охранные кольца

## Slide 3
Детекторы
det1
5 см²
n+, p+
det2
4 см²
n+, p+
det3
1 см²
n+, p+
mydet
1 см²
n+, p+, ОК-1

## Slide 4
Обратные вольтамперные характеристики
, где: , ,

## Slide 5
Обратные вольтамперные характеристики

## Slide 6
Вольтфарадные характеристики

## Slide 7
Вольтфарадные характеристики
№ (метка) | Площадь, см2 | Толщина, мкм | , В | , пФ | , пФ | , кОм·см
1 (det1) | 5 | 300 | 55,9 | 179 | 172 | 4,97
2 (det2) | 4 |  | 93,9 | 121 | 138 | 2,96
3 (det3) | 1 |  | 54,5 | 23,7 | 34,4 | 5,10
4 (mydet) |  |  | 73,7 | 24,3 |  | 3,77
5 (det4) | 0,25 |  | 26,9 | 10,3 | 8,6 | 10,33
№ (метка) | Площадь, см2 | Толщина, мкм |  |  |  | 
1 (det1) | 5 | 300 | 55,9 | 179 | 172 | 4,97
2 (det2) | 4 |  | 93,9 | 121 | 138 | 2,96
3 (det3) | 1 |  | 54,5 | 23,7 | 34,4 | 5,10
4 (mydet) |  |  | 73,7 | 24,3 |  | 3,77
5 (det4) | 0,25 |  | 26,9 | 10,3 | 8,6 | 10,33
,
,
det1
det2
det3
mydet
det4

## Slide 8
Сигнал с детектора №2 при различной ориентации детектора относительно источника альфа-частиц ²³⁸Pu

## Slide 9
Измерение спектров ²²⁶Ra
https://github.com/EvdokimovVladimir/RadugaMCAtoTXT

## Slide 10
Обработка спектров ²²⁶Ra

## Slide 11
Зависимость спектров ²²⁶Ra от напряжения

## Slide 12
Смещение положения спектральных пиков

## Slide 13
А если ОК-1 под потенциалом?

## Slide 14
Потери альфа-частиц в воздухе

## Slide 15
Потери альфа-частиц в воздухе, сравнение с ASTAR
Stopping Power and Range Tables for Helium Ions
https://dx.doi.org/10.18434/T4NC7P

## Slide 16
Without hope. Without witness. Without reward.
https://github.com/EvdokimovVladimir/JINR_internship_2025
Автор выражает благодарность: Екатерине Стрелецкой, Олегу Тарасову, Юрию Копылову, Данилу Чемезову и Анастасии Шереметьевой

## Slide 17
Изучение принципов работы планарных кремниевых детекторов и экспериментальные измерения основных статических и динамических параметров детекторов
Студент:
Евдокимов Владимир Владимирович
Группа Фт-320013
Направление подготовки: 14.03.02 Ядерные физика и технологии
Руководитель практики от предприятия:
Замятин Николай Иванович к. т. н., начальник сектора НЭОБМН ЛФВЭ